## Slide 1: MEMS技術を用いた 低雑音・高空間分解能な ガス飛跡検出器に向けた基礎開発
髙田 淳史 (京都大学)

## Slide 2: Micro Pixel Chamber (µ-PIC)
電場
2次元ガスイメージング検出器
プリント基板技術で製作
ピクセル間隔：400 μm
個々のピクセルでガス増幅
大面積： 10×10 cm2 and 30×30 cm2
大きな増幅率：max ~15000
高い位置分解能：RMS ~120 μm
均一な応答：RMS ~5% (10×10 cm2)
１ヶ月を超える連続安定動作が可
(@ gain ~6000)

## Slide 3: X線検出器としてのμ-PIC
55Fe スペクトル
@ 10cm10cm
X線透過画像
0.5mm
slits
Xe:C2 H6 = 7:3
ガス利得一様性(s) 4.5%
FWHM 30%
MnKa
Ar-esc
Length along the edge [mm]
Counts
Knife edge test
位置分解能 σ=120mm
10cm
5.9keV
T. Nagayoshi+, NIM A (2004), A. Takeda+, IEEE TNS (2004)
Gas gain

## Slide 4: m-PICの応用
中性子イメージング
Resolution with PID:
105~130 µm(σ)
J. D. Parker+, NIM A (2013)
3He + n -> p + 3H
Using template of ToT, we obtain neutron incident position
mNID
MeVガンマ線イメージング
環境モニタ
天体観測
2018年4月に気球実験
D. Tomono+, Sci. Rep. (2017)

## Slide 5: Garfield++を用いたµ-PICの理解
Garfield++
Experiments:
□：SN040426-1
▲：SN050921-1
Ar 90% + Ethane 10%
アノード周囲にのみ強い電場 -> ガス増幅はアノード近傍でのみ発生
Single electron spectrum -> Polya分布で良く説明できる
シミュレーションによるガス利得 -> 実験値を良く説明
anode
cathode
cathode
A. Takada+, JINST (2013)
104
103

## Slide 6: NEWAGE
暗黒物質の到来方向異方性
↓
反跳原子核の飛跡を捉えて暗黒物質検出
原子核
暗黒物質
電子
2)μ-TPC ・・・ Micro Time Projection Chamber
1)μ-PIC ・・・ Micro Pixel Chamber
μ-TPC
1)
μ-PIC
2)
CF4ガス
cosθ
1
-1
0
0
20
40
M=80GeV
σ=0.1pb
[count/3m3/year/bin]
予想されるcosθ分布
θ
DM
Nucleus
New general WIMP search with an Advanced Gaseous tracker Experiment

## Slide 7: 暗黒物質探査におけるμ-PICの問題
µ-PICのポリイミド基板中の
ガラス繊維(基板強度向上用)からのα線が問題に
中村輝石氏 博士論文
NEWAGEでは
ガラス繊維を抜いたµ-PICを開発中

## Slide 8: MEMS技術によるm-PICの開発
µ-PIC応用からの要求:
  より高いガス利得
  強い放電耐性
  高空間分解能
基板の厚みの最適化
高精度な電極形成
細かいピッチの電極
プリント基板技術の限界 :
基板を厚くするとアノードが太くなる
政策制度は ~10 mm
実現可能なアノード直径は 50 mm -> 電極の間隔はアノード直径が律速
Micro Electro Mechanical Systems
MEMS技術では厚い基板にも 細い穴を開ける事が可能
製作精度は数mm

## Slide 9
測定用セットアップ
MEMS μ-PICをTPC容器へと導入
μ-PICからの信号は電圧供給基板を通して読み出し基板へ
封入ガス： Ar + = 90:10 (1atm)
線源： 55Fe (5.9 keV)
10 mm (Anode strip 20本)
5 mm (Cathode strip 12本)

## Slide 10: MEMS m-PIC
Experiment:
● MEMS m-PIC
▲ PCB m-PIC
Garfield++ (PCB)
Garfield++ (MEMS)
21.2 %
(FWHM)
MEMS m-PICでX線の検出に成功
高いガス利得を安定に実現 : 22000 (20時間の間放電無し) 15000 (300時間以上放電無し)
エネルギー分解能 : 21.2% @ 5.89 keV (FWHM)
従来のµ-PICよりも放電しにくい
MEMS µ-PICは
従来µ-PICの性能をあらゆる面で上回る
MEMS技術によるµ-PICに期待

## Slide 11
5 cm角MEMS μ-PICの動作試験
5 cm
5 cm
信号は確認済
エネルギー分解能などの評価はこれから

## Slide 12
3軸読み出し可能なμ-PIC(3軸 μ-PIC)
従来のAnode+Cathode＋3軸目
飛跡の不確定性を排除し、位置決定精度を上げることで高角度分解能化を目指す
試験用3軸 μ-PICを作製
製造方法： プリント基板(PCB)
μ-PICの検出領域： 7.5 ×7.5
ピクセルピッチ： 400 μm
試験用3軸μ-PICの基板構造
通常の10 cm角µ-PICに対して、
pixel読み出し：256×256 ch
strip読み出し：256+256 ch

## Slide 13
実際の3軸 μ-PICの外観
ストリップ構造
Anodeストリップ 192本
Cathodeストリップ 192本
3軸目ストリップ 96本
中継基板でAnodeとCathodeの余った部分に3軸目の信号を読み出す
3軸目からの信号は確認
但し、大きさはAnode/Cathodeの1/10
電極構造の最適化かアンプの増幅率増大を図る必要あり

## Slide 14: まとめ
高ガス利得・高空間分解能の実現を目指して MEMS技術を用いたµ-PICを開発中
5×10 mm2の小さい素子では 従来型µ-PICの2倍のガス利得を実現
現在50×50 mm2のMEMS µ-PICを試験中
MEMS µ-PIC中に含まれるU/Thの含有量調査
300~500 mm角の検出器に向けた 張り合わせによる大面積化の検討
MEMS µ-PIC/3軸µ-PICの電極構造の最適化

## Slide 15
Thank you for your attention!
http://www-cr.scphys.kyoto-u.ac.jp/research/MeV-gamma/wiki